
	HRD
	ТУ
	Описание

	
	до 0,29 карат 
	от 0,30 карат 
	

	FL/IF
	1 
	1 
	Без дефектов 

	VVS1 
	2 
	2 
	Имеющие дефекты: в центральной зоне одну светлую точку, различимую только при просмотре бриллианта с нижней его части; или в средней части и периферийных зонах не более двух едва уловимых светлых точек или одной едва уловимой полоски 

	VVS2 
	3 
	3 
	Имеющие дефекты: в любой зоне не более трех значительных светлых точек; или в средней и периферийной зонах не более двух дефектов в виде незначительных темных точек или полосок 

	VS1 
	
	4 
	Имеющие дефекты: в центральной зоне не более двух незначительных темных точек; или в любой зоне не более четырех небольших светлых точек, или не более двух полосок, или одной полоски и трех небольших светлых точек; или в периферийной зоне одну незначительную 

	VS2 
	4 
	5 
	Имеющие дефекты: в центральной зоне одно небольшое светлое облачко или одну небольшую трещинку, или не более трех небольших темных точек; или в любой зоне не более шести дефектов в виде небольших светлых точек и полосок; или в средней и периферийной зонах 

	SI1 
	5 
	6 
	Имеющие дефекты: в любых зонах не более восьми мелких рассеянных светлых дефектов в виде точек, полосок, мелких трещинок, пузырьков, микрошвов и линий роста; или до пяти небольших темных точек; или одного незначительного графитового включения 

	SI2 
	
	7 
	Имеющие дефекты: в любых зонах не более восьми мелких рассеянных дефектов (в том числе едва видимых невооруженным глазом) в виде точек, полосок, мелких трещин, облачков или одного небольшого графитового включения 

	P1 
	
	7а 
	Имеющие дефекты: в любых зонах не более двух небольших графитовых включений или не более двух небольших трещин; или одного небольшого облака в сочетании с графитовым включением; или нескольких мелких трещин в сочетании с графитовым включением 

	P2 
	6 
	8 
	Имеющие многочисленные дефекты: в любых зонах в виде различных включений и трещин, в том числе слабо видимых невооруженным глазом 

	P3 
	
	9 
	Имеющие многочисленные дефекты: в любых зонах в виде различных включений, трещин или различных включений в сочетании с трещинами, в т.ч. видимых невооруженным глазом 

	
	7
	10 
	Имеющие дефекты: в любых зонах различного вида, видимые невооруженным взглядом и прозрачные для просмотра не менее 60% граней низа бриллианта 

	
	8
	11 
	Имеющие дефекты: в любых зонах различного вида, видимые невооруженным взглядом и прозрачные для просмотра от 60% до 30% граней низа бриллианта 

	
	9
	12 
	Имеющие дефекты: в любых зонах различного вида, видимые невооруженным взглядом и прозрачные для просмотра менее 30% граней низа бриллианта 



